白度仪简介
　　名称：白度测定仪/白度仪简单描述：用于测量物体表面的兰光白度，测定结果数码显示、内置打印机打印，操作简便，精度高。适用于面粉、淀粉、米粉、食盐、纺织品、印染、化纤、塑料、瓷土、滑石粉、白水泥、涂料、油漆、陶瓷、搪瓷、纸张、纸浆等需对产品白度进行测定的部门。
　　白度仪工作原理
　　仪器利用积分球实现绝对光谱漫反射率的测量，由卤钨灯发出的光线，经聚光镜和滤色片成兰紫色光线，进入积分球，光线在积分球内壁漫反射后，照射在测试口的试样上，由试样反射的光线经聚光镜、光栏滤色片组后由硅光电池接收，转换成电信号。另有一路硅光电池接收球体内的基底信号。两路电信号分别放大，混合处理，测定结果数码显示，内置打印机打印。[1]
　　白度仪产品特点
　　1、微电脑，触摸式键盘，LCD背光液晶显示屏，标准串行RS232数据通讯接口白度仪
　　2、数据非线性处理及数据平滑功能，快速自动多点校正，自诊断信息提示,迅速稳定的响应，免维护可靠运行。3、卓越的测色性能，极其准确。采用计算机辅助设计，仪器的总体光谱特性完全符合CIE标准观察员响应曲线，能准确地获得ISO白度。4、采用经修正的滤色系统，可以定量反映荧光增白后的白度值仅限WSB-2A，简单操作，可以准确的测量纸张的不透明度。5、高度的稳定性和复现性，完全消除系统漂移误差，设有数据存储查询功能，可满足GLP需求。6、采有进口原装元器件，高效率、低损耗开关电源，合理、简洁的光路设计，可靠性好。
　　白度仪用途
　　仪器主要用来测量纸和纸板、纸浆和化纤用浆、棉花和化纤、纺织品、塑料、陶瓷、塘瓷、淀粉、食盐、白水泥、瓷土、滑石粉等各种物体的白度。还可以测量薄页材料的不透明度等光学性能。1、测定试样的蓝光漫反射因数（R457），称为“蓝光白度”或“ISO白度”（ISOBrightness）。2、分析试样材料是否含有荧光增白剂，并可测定荧光发射产生的荧光白度，即增白度。3、测定试样的亮度刺激值Y10，即绿色光漫反射因数Ry。4、测定试样的不透明度、透明度、光散射系数和光吸收系数。5、测定纸和纸板的油墨吸收值。
　　白度仪技术参数
　　1、漫射照明垂直探测方式（d/o）。本仪器符合GB3978-83；标准照明体和照明观测条件。模拟D65照明体照明。采用d/o照明观测几何条件，漫射球直径150mm，测试孔直径30mm，设有光吸收器，消除了试样镜面反射光的影响。R457白度光学系统的光谱功率分布的峰值波长457nm，半高宽44nm，Y10光学系统符合GB3979-83；物体色测量方法。2、测定并数字显示白度，荧光（增白）白度，不透明度（%）等。3、零点漂移：≤0.14、示值漂移：≤0.15、示值误差：≤0.56、重复性误差：≤0.17、镜面反射误差：≤0.18、试样尺寸：测试平面不少于Φ30mm，试样厚度不超过40mm10、工作环境：温度0～40℃，相对湿度不超过85%